##### Voce di capitolato

Ripristino e riparazione strutturale a basso spessore (2-20 mm) di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione a cazzuola, frattazzo o intonacatrice, di malta cementizia tixotropica, reoplastica, a ritiro compensato, strutturale, tipo Repar Tix Fine di Azichem Srl, certificata CE secondo normativa EN 1504/3 (CLASSE R4), costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati con granulometria massima di 0,5 mm, fibrorinforzo costituito da un un mix di fibre READYMESH in polipropilene e vetro, agenti anticorrosivi, microsilicati ad attività superpozzolanica, plastificanti ed additivi  stabilizzanti. Il supporto, prima dell’applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d’acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere e da qualsiasi sostanza potenzialmente distaccante (grassi, olii, patine biologiche, etc.). Consumo: 1900 kg/m3

Caratteristiche tecniche di Repar Tix Fine di Azichem Srl:

- Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0.45 kg•h^0.5/m²

- Contenuto di cloruri (UNI EN 1015-17): < 0.01 %

- Determinazione della compatibilità termica (UNI EN 13687-1):  > 2 MPa

- Impermeabilità Darcy: 1 x 10 E-10 cm/s

- Legame di aderenza (UNI EN 1542): > 2 N/mm²

- Massa volumica (UNI EN 1015-6): 2100 kg/m³

- Modulo elastico (EN 13142): > 21000 N/mm²

- pH: > 12.5

- Rapporto acqua/leganti: 0.39

- Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1

- Resistenza a compressione a 1 giorno (UNI EN 12190): ≥ 25 N/mm²

- Resistenza a compressione a 28 giorni (UNI EN 12190): ≥ 55 N/mm²

- Resistenza a flessione a 1 giorno (UNI EN 196/1): > 5,0 N/mm²

- Resistenza a flessione dopo 28 giorni (UNI EN 196/1): ≥ 8,0 N/mm²

- Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): 1.5 mm