##### Voce di capitolato

Disattivante di presa e antievaporante in soluzione acquosa per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo con valenza paesaggistica ed ambientale mediante la tecnica del “Ghiaietto Lavato”. Il disattivante – antievaporante deve essere un composto di origine naturale, biodegradabile al 98% dopo 48 ore, esente da rischi di sensibilizzazione, effetti irritanti, tossicità nei confronti dell’uomo e dell’ambiente, costituito da sale sodico dell’acido gluconico, polisaccaridi, catalizzanti specifici ed agenti antischiuma, tipo Prerit Solution di Azichem Srl, composto di origine naturale, biodegradabile (sino al 98% dopo 2 giorni).  Applicare il prodotto senza diluizione, tramite nebulizzazione airless a bassa pressione sul calcestruzzo fresco. Dopo un tempo variabile da 6 a 24 ore di stagionatura (in funzione delle condizioni termoigrometriche ambientali) provvedere all’asportazione del disattivante – antievaporante mediante idrolavaggio a moderata pressione, con l’asportazione della pasta di cemento millimetrica esterna e la conseguente messa in evidenza dell’aggregato superficiale. Consumo 0,05-0,2 kg/m2

Caratteristiche tecniche del ritardante di presa Prerit Solution di Azichem Srl:

- Peso specifico: 1,03 kg/dm³

- Non infiammabile

- Esente da solventi