##### Voce di capitolato

Materiale isolante termoriflettente costituito da 5 strati tipo Over-all Over-foil 311. Il materiale ha le 2 facce esterne di alluminio puro protetto, 2 fogli di bolla d’aria inerte in polietilene ad alta grammatura e, interposto nel mezzo, un foglio di polietilene espanso da 3 mm di spessore. Il materiale è termosaldato agli estremi e al centro del rotolo per tutta la sua lunghezza e ha uno spessore nominale di 9 mm (ca. 5 mm posato) e avrà le seguenti caratteristiche tecniche: Resistenza termica certificata in doppia intercapedine pari a 1,90 m2K/W (U = 0,527 W/m2K), Resistenza termica testata in opera in doppia intercapedine pari a 2,30 m2K/W (U = 0,435 W/m2K), abbattimento acustico in parete (interposto tra due mattoni) pari a 55 dB, coeff. di diffusione del vapore di 30769, emissività delle facce esterne pari 0,05.