##### Voce di capitolato

Materiale isolante termoriflettente costituito da 19 strati totali tipo Over-all Over-foil Multistrato 19. Il materiale ha le 2 facce esterne di alluminio puro protetto e rinforzato con rete; i 17 strati interni sono costituiti da 7 ulteriori film riflettenti, 4 strati di ovatta e 6 film di PE espanso. Il materiale è cucito sui bordi ed è dotato di un sistema brevettato di tenuta degli strati con fili in plastica

ogni 40 cm circa che permette di evitare l’eccessiva apertura durante il taglio, garantendo così uniformità di spessore e conseguente riduzione dei ponti termici. Il materiale ha uno spessore nominale di 40 mm (ca. 15 mm posato) e avrà le seguenti caratteristiche tecniche

certificate in accordo alla norma UNI EN 16012: Resistenza termica in doppia intercapedine pari a

3,00 m2K/W (U = 0,333 W/m2K), Classe di reazione al fuoco E, coefficiente di diffusione del vapore μ pari a 1.700 con microfori aperti e 75.000 con microfori chiusi, emissività delle facce esterne pari a 0,02 e percentuale di materiale riciclato pari all’83% (Certificato CSI n° RPM200001).