VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera sul piano orizzontale della membrana pre-getto tipo Preprufe® 160R Plus o equivalente superiore di spessore di 0,8 mm, non contenente frazione bentonitica, multistrato in polietilene vergine ad alta densità (HDPE) accoppiato ad un adesivo sensibile alla pressione e un rivestimento calpestabile e non assorbente che sviluppa un’adesione completa e permanente al calcestruzzo. La continuità laterale tra le membrane sarà assicurata attraverso l’innovativo sistema adesivo su adesivo Preprufe® ZipLap™. Preprufe® 160R Plus risulta immediatamente calpestabile, resistente ad agenti atmosferici e non necessita di particolare pulizia prima del getto di calcestruzzo.

La membrana è resistente ad agenti chimici (solfati, cloriti, idrocarburi, etc), al gas radon e metano.

Il sistema dovrà garantire una completa e continua adesione al calcestruzzo che prevenga qualsiasi migrazione laterale di acqua fra la membrana e la struttura.  Il getto di CLS verrà eseguito direttamente a contatto della membrana e i dettagli di finitura, le giunzioni e gli eventuali rinforzi verranno eseguiti e sigillati con nastro autoadesivo Preprufe® Tape.

#### Preprufe® 160R Plus è applicabile in ogni periodo dell’anno, è insensibile alle condizioni ambientali e può rimanere esposta ai raggi UV fino a 8 settimane prima del getto di calcestruzzo.

#### Sono escluse dalla seguente voce tutte le opere di preparazione e regolarizzazione della superficie di posa.

La membrana dovrà soddisfare tutti i seguenti requisiti tecnici:

Resistenza alla pressione idrostatica alle sormonte >70m di colonna d’acqua (7 bar) (ASTM D5385 M);

Resistenza alla migrazione laterale >70m di colonna d’acqua (7 bar) in ogni direzione (ASTM D5385 M);

Adesione al calcestruzzo 2,88 N/mm (EN 1372);

Resistenza al punzonamento: 445 N

Resistenza a trazione delle giunzioni: 480 N/50mm (EN 12317-2);

Trasmissione del vapore d’acqua 950.000 (EN 1931 Met.B);

Coefficiente di diffusione del Gas Radon 5,7 x 10-12 m²/s (misurato sulle sormonte )

Preprufe® Plus ha ottenuto certif. internazionali BBA, Avis Tecnique.

Fornitura e posa in opera compresi sfridi 				€/mq

Per la posa verranno seguite tutte le indicazioni e schemi allegati e quanto riportato sulle schede tecniche fornite dal Produttore G.C.P S.p.a